CC.Inopi Blue RA 40

- PRODUCT:

Name			:  CC.Inopi Blue RA 40

Chemical Class		:  Ferriferrocyanide

Colour Index Name	:  Pigment Blue 27

Colour Index No.	:  77520

CAS No.		:  14038-43-8

EINECS N°		:  237-875-5

Chemical formula	:  C6FeN6.4/3Fe

- PHYSICAL PROPERTIES:

Strength	: 100%				Moisture content            		: Max. 3%

Oil Absorption    :  47 ml / 100 g			Soluble Salt in Water		: 1.62 %

Heat stability for  :  Stable                                     Residue after sieve (5 Microns)	: 2.5 %

pH Value	: 6 - 7

- LIGHT FASTNESS  :  (Scale 1-8,  1- Poor,  8-Outstanding)

Full Strength	:  7 - 8				Reduced Strength (1:10)	   : 7 - 8

- FASTNESS PROPERTIES:  (Scale  1-5,  1- Poor,  5- Excellent)

5% HCl		:   2				5%Na2CO3		   :   1

Soap 		:   1				Linseed Oil		   :   5

Oleic Acid	:   5

- APPLICATIONS :

Printing Inks, Paints, Paper Coating, Leather clothe, Carbon Paper, Type writer Ribbons, Agrochemicals.